Втулки резьбовые запрессовываемые. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.008)

- Втулки без буртика

Допуск соосности поверхности А относительно среднего диаметра резьбы по 10ой степени точности ОСТ 4Г 0.010.221-81.

| Обозначение втулок | d | d1 H14 | D | L h14 | Масса втулок, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из нержавеющей стали | из углеродистой стали | из латуни |  |  | номинал | пред. откл |  |  |
| пассивированных | цинкованных | кадмированных | пассивированных |  |  |  |  |  |  |
| БА9.110.149 | БА9.110.150 | БА9.110.151 | БА9.110.152 | М2 | 2.0 | 4.0 | +0.250 +0.100 | 4.0 | 0.3 |
| -01 | -01 | -01 | -01 | М2.5 | 2.5 | 5.0 |  | 6.0 | 0.8 |
|  | -02 | -02 | -02 | М3 | 3.0 | 6.0 |  |  | 1.1 |
|  | -03 | -03 | -03 | М4 | 4.0 | 8.0 | +0.250 +0.095 | 8.0 | 2.6 |
|  | -04 | -04 | -04 | М5 | 5.0 | 10.0 |  | 10.0 | 5.0 |

Примечание: 	Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08

Размер D после рифления

- Втулки с буртиком

Допуск соосности поверхности А относительно среднего диаметра резьбы по 10ой степени точности ОСТ 4Г 0.010.221-81

| Обозначение втулок | d | d1 H14 | D | D1 h14 | D2 h14 | l ±IT15/2 | L h14 | Р, шаг рифления | Масса втулок, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из нержавеющей стали | из углеродистой стали | из латуни |  |  | номин. | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |
| пассивированных | цинкованных | кадмированных | пассивированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БА8.226.346 | БА8.226.347 | БА8.226.348 | БА8.226.349 | М2.5 | 2.5 | 5.0 | +0.250 +0.100 | 8.0 | 4.2 | 4.8 | 6 | 0.5 | 1.0 |
| -01 | -01 | -01 | -01 | М3 | 3.0 | 6.0 |  |  | 5.2 | 6.5 | 8 |  | 1.6 |
|  | -02 | -02 | -02 | М4 | 4.0 | 8.0 | +0.250 +0.095 | 10.0 | 7.0 |  |  |  | 2.3 |
|  | -03 | -03 | -03 |  |  |  |  |  |  | 8.5 | 10 | 0.6 | 3.4 |
|  | -04 | -04 | -04 | М5 | 5.0 | 10.0 |  | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 8 |  | 4.4 |
|  | -05 | -05 | -05 |  |  |  |  |  |  | 8.0 | 10 |  | 5.3 |

Примечание: 	Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08

Размер D после рифления

- Материал, шероховатость и покрытие резьбовых втулок

| Диаметр внутренней резьбы втулки d, мм | Материал | Обозначение покрытий по ГОСТ 9.306-85 | Шероховатость поверхностей по ГОСТ 2789-73 до нанесения покрытия, мкм, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б и В | резьбовых | остальных |
| от М2 до М2.5 включ | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 | Хим.пас | Ra2.5 | Ra3.2 | Rz40 |
| М2, М2.5 | Сталь А12 ГОСТ 1414-75 | Ц3.хр | Rz40 | Ra6.3 |  |
| от М3 до М4 включ. |  | Ц6.хр |  |  |  |
| М5 |  | Ц9.хр |  |  |  |
| М2, М2.5 |  | Кд3.хр |  |  |  |
| от М3 до М4 включ. |  | Кд6.хр |  |  |  |
| М5 |  | Кд6.хр |  |  |  |
| от М2 до М5 включ | ЛС59-1 ГОСТ 15527-70 | Хим.пас | Ra2.5 |  |  |

- Примеры применения запрессовываемых резьбовых втулок

- Отверстия в изделиях под запрессовку

- Обозначение втулок по классификатору ЕСКД

| Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД | Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД |
| --- | --- | --- | --- |
| БА9.110.149 | ЮПИЯ.713163.006 | БА9.110.151-02 | ЮПИЯ.713163.008-02 |
| -01 | -01 | -03 | -03 |
| БА9.110.150 | ЮПИЯ.713163.007 | -04 | -04 |
| -01 | -01 | БА8.226.346 | ЮПИЯ.713363.001 |
| -02 | -02 | БА8.226.347 | ЮПИЯ.713363.002 |
| -03 | -03 | -01 | -01 |
| -04 | -04 | -02 | -02 |
| БА9.110.151 | ЮПИЯ.713163.008 | -03 | -03 |
| -01 | -01 | -04 | -04 |
| БА8.226.347-05 | ЮПИЯ.713363.002-05 | БА8.226.349 | ЮПИЯ.713363.004 |
| БА8.226.348 | ЮПИЯ.713363.003 | -01 | -01 |
| -01 | -01 | -02 | -02 |
| -02 | -02 | -03 | -03 |
| -03 | -03 | -04 | -04 |
| -04 | -04 | -05 | -05 |
| -05 | -05 |  |  |