Втулки резьбовые развальцовываемые. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.003)

- Втулки резьбовые развальцовываемые проходные

- Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.

- Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.

- *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм во втулках, кроме М2. Для втулок М2 этот размер 1 мм.

- Направление зубьев не регламентируется.

- Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.

- Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.

| Обозначение втулок | d | d1 H14 | d2 H12 | D h14 | D1 h11 | D2 H14 | l ±IT14/2 | l1 ±IT14/2 | L h14 | масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из нержавеющей стали | из углеродистой стали | из латуни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пассивированных | цинкованных | кадмированных | пассивированных | никелированных* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БА8.226.313 | БА8.226.314 | БА8.226.315 | БА8.226.316 | БА8.226.317 | М2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 0.2 |
| -01 | -01 | -01 | -01 | -01 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |
| -02 | -02 | -02 | -02 | -02 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
| -03 | -03 | -03 | -03 | -03 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |
| -04 | -04 | -04 | -04 | -04 |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.0 | 4.0 |  |
| -05 | -05 | -05 | -05 | -05 | М2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 0.4 |
| -06 | -06 | -06 | -06 | -06 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |
| -07 | -07 | -07 | -07 | -07 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
| -08 | -08 | -08 | -08 | -08 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |
| -09 | -09 | -09 | -09 | -09 |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.3 |
|  | -10 | -10 | -10 | -10 | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | 0.6 |
|  | -11 | -11 | -11 | -11 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
|  | -12 | -12 | -12 | -12 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |
|  | -13 | -13 | -13 | -13 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | -14 | -14 | -14 | -14 |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 2.5 | 5.3 | 0.5 |
|  | -15 | -15 | -15 | -15 |  |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.0 | 5.8 |  |
|  | -16 | -16 | -16 | -16 | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | 0.9 |
|  | -17 | -17 | -17 | -17 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |
|  | -18 | -18 | -18 | -18 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | -19 | -19 | -19 | -19 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
|  | -20 | -20 | -20 | -20 |  |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.0 | 6.5 |  |
|  | -21 | -21 | -21 | -21 |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 3.6 | 7.0 |  |
|  | -22 | -22 | -22 | -22 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.0 | 7.5 | 0.8 |
|  | -23 | -23 | -23 | -23 | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 1.5 |
|  | -24 | -24 | -24 | -24 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | -25 | -25 | -25 | -25 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
|  | -26 | -26 | -26 | -26 |  |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.0 | 7.5 | 1.4 |
|  | -27 | -27 | -27 | -27 |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 3.6 | 8.0 | 1.5 |
|  | -28 | -28 | -28 | -28 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.0 | 8.5 |  |
|  | -29 | -29 | -29 | -29 | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 8.0 | 2.0 |
|  | -30 | -30 | -30 | -30 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
|  | -31 | -31 | -31 | -31 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |
|  | -32 | -32 | -32 | -32 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |
|  | -33 | -33 | -33 | -33 |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 3.6 | 9.0 | 1.9 |
|  | -34 | -34 | -34 | -34 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 4.0 | 9.5 | 1.8 |
|  | -35 | -35 | -35 | -35 | М8 | 8.0 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 10.5 | 3.1 |
|  | -36 | -36 | -36 | -36 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |
|  | -37 | -37 | -37 | -37 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |
|  | -38 | -38 | -38 | -38 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |
|  | -39 | -39 | -39 | -39 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 |

Примечание: 	Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08

Допускается применять в технически обосноваггых случаях с разрешения отдела стандартизации

- Втулки резьбовые развальцовываемые глухие

- Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.

- Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.

- *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм во втулках, кроме М2.

- Направление зубьев не регламентируется.

- Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.

- Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.

| Обозначение втулок | d | d1 H12 | D h14 | D1 H14 | D2 ±IT14/2 | l ±IT14/2 | l1 ±IT14/2 | l2 min | l3 ±IT15/2 | L h14 | масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из нержавеющей стали | из углеродистой стали | из латуни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пассивированных | цинкованных | пассивированных | никелированных* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БА8.226.318 | БА8.226.319 | БА8.226.320 | БА8.226.321 | М2 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 4.2 | 6.0 | 7.5 | 0.8 |
| -01 | -01 | -01 | -01 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| -02 | -02 | -02 | -02 |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
| -03 | -03 | -03 | -03 |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| -04 | -04 | -04 | -04 |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 6.3 | 8.0 |  |
| -05 | -05 | -05 | -05 | М2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.6 | 6.5 | 8.5 | 1.3 |
| -06 | -06 | -06 | -06 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| -07 | -07 | -07 | -07 |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
| -08 | -08 | -08 | -08 |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| -09 | -09 | -09 | -09 |  |  |  |  |  | 2.5 | 2.0 | 5.3 | 7.1 | 9.0 | 1.4 |
| -10 | -10 | -10 | -10 | М3 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 2.3 |
| -11 | -11 | -11 | -11 |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
| -12 | -12 | -12 | -12 |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| -13 | -13 | -13 | -13 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| -14 | -14 | -14 | -14 |  |  |  |  |  | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 2.4 |
| -15 | -15 | -15 | -15 |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 |  |
| -16 | -16 | -16 | -16 | М4 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 13.0 | 4.0 |
| -17 | -17 | -17 | -17 |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| -18 | -18 | -18 | -18 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| -19 | -19 | -19 | -19 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |
| -20 | -20 | -20 | -20 |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 |  |
| -21 | -21 | -21 | -21 |  |  |  |  |  | 4.0 | 3.6 | 8.5 | 11.5 | 14.0 | 4.1 |
| -22 | -22 | -22 | -22 |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 14.5 |  |
| -23 | -23 | -23 | -23 | М5 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | 5.7 |
| -24 | -24 | -24 | -24 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| -25 | -25 | -25 | -25 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |
| -26 | -26 | -26 | -26 |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.0 | 9.5 | 13.0 | 15.5 |  |
| -27 | -27 | -27 | -27 |  |  |  |  |  | 4.0 | 3.6 | 9.8 |  |  | 5.5 |
| -28 | -28 | -28 | -28 |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.0 | 10.8 | 14.0 | 16.5 | 5.6 |
| -29 | -29 | -29 | -29 | М6 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 8.4 |
| -30 | -30 | -30 | -30 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |
| -31 | -31 | -31 | -31 |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |
| -32 | -32 | -32 | -32 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |
| -33 | -33 | -33 | -33 |  |  |  |  |  | 4.5 | 3.6 | 11.2 | 15.0 | 18.0 |  |
| -34 | -34 | -34 | -34 |  |  |  |  |  | 5.0 | 4.0 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | 8.5 |
| -35 | -35 | -35 | -35 | М8 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 13.5 | 17.5 | 21.0 | 13.7 |
| -36 | -36 | -36 | -36 |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |
| -37 | -37 | -37 | -37 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |
| -38 | -38 | -38 | -38 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |
| -39 | -39 | -39 | -39 |  |  |  |  |  | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 13.9 |

Примечание: 	Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08

Допускается применять в технически обосноваггых случаях с разрешения отдела стандартизации

- Материал, шероховатость и покрытие резьбовых втулок

| Диаметр резьбы втулки d, мм | Материал | Обозначение покрытий по ГОСТ 9.306-85 | Шероховатость поверхностей по ГОСТ 2789-73 до нанесения покрытия, мкм, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б, В, Г | резьбовой | остальных |
| от М2 до М8 включ. | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 | Хим.Пас | Ra2.5 | Ra3.2 | Rz40 |
| М2; М2.5 | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Ц3.хр | Rz40 | Ra6.3 |  |
| М3; М4 |  | Ц6.хр |  |  |  |
| от М5 до М8 включ. |  | Ц9.хр |  |  |  |
| М2; М2.5 |  | Кд3.хр |  |  |  |
| М3; М4 |  | Кд6.хр |  |  |  |
| от М5 до М8 включ. |  | Кд9.хр |  |  |  |
| от М2 до М8 включ. | Л63 ГОСТ 15527-70 | Хим. пас | Rz20 |  |  |
| М2; М2.5 |  | Н3 | Ra2.5 |  |  |
| М3; М4 |  | Н6 |  |  |  |
| от М5 до М8 включ. |  | Н9 |  |  |  |

- Примеры применения развальцовываемых резьбовых втулок

- Отверстия в изделиях под установку развальцовываемых резьбовых втулок и выбор типоразмера втулок

| Развальцовка | Отверстия в изделиях |
| --- | --- |
| Характерная особенность | Эскиз | Эскиз |
| без буртика |  |  |
| с буртиком |  |  |

| D1 (из таблицы типоразмеров втулок) | d H11 | d1 H11 | d2 H14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.4 |
| 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.2 |
| 4.5 | 4.5 | 6.3 | 5.0 |
| 5.0 | 5.0 | 6.7 | 5.8 |
| 5.6 | 5.6 | 7.5 | 6.5 |
| 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
| 6.3 | 6.3 | 8.5 | 7.3 |
| 6.7 | 6.7 | 9.0 | 7.8 |
| 7.1 | 7.1 | 9.5 | 8.0 |
| 7.5 | 7.5 | 10.5 | 9.0 |
| 8.0 | 8.0 | 11.0 | 9.5 |
| 9.0 | 9.0 | 12.0 | 10.5 |
| 9.5 | 9.5 | 13.0 | 11.0 |
| 10.5 | 10.5 | 14.0 | 12.0 |
| 11.0 | 11.0 | 14.5 | 12.5 |
| 13.0 | 13.0 | 16.5 | 14.5 |

Выбор типоразмера развальцовываемых резьбовых втулок

| S (толщина металла) | l (из таблицы типоразмера втулок) |
| --- | --- |
|  | Развальцовка без буртика | Развальцовка с буртиком |
| 0.5 | - | 1.2 |
| 0.8 | - | 1.6 |
| 1.0 | 1.0 |  |
| 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| 1.5 | 1.6 | 2.5 |
| 1.6 |  |  |
| 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2.5 | 2.5 | 3.6 |
| 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 3.5 | 3.6 | 4.5 |
| 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 5.0 | 5.0 | - |

Обозначение втулок по классификатору ЕСКД

| Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД | Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД |
| --- | --- | --- | --- |
| БА8.226.313 | ЮПИЯ.713361.001 | БА8.226.314-06 | ЮПИЯ.713361.002-06 |
| -01 | -01 | -07 | -07 |
| -02 | -02 | -08 | -08 |
| -03 | -03 | -09 | -09 |
| -04 | -04 | -10 | -10 |
| -05 | -05 | -11 | -11 |
| -06 | -06 | -12 | -12 |
| БА8.226.314 | ЮПИЯ.713361.002 | -13 | -13 |
| -01 | -01 | -14 | -14 |
| -02 | -02 | -15 | -15 |
| -03 | -03 | -16 | -16 |
| -04 | -04 | -17 | -17 |
| -05 | -05 | -18 | -18 |
| БА8.226.314 | ЮПИЯ.713361.002 | БА8.226.315-29 | ЮПИЯ.713361.003-29 |
| -19 | -19 | -30 | -30 |
| -20 | -20 | -31 | -31 |
| -21 | -21 | -32 | -32 |
| -22 | -22 | -33 | -33 |
| -23 | -23 | -34 | -34 |
| -24 | -24 | -35 | -35 |
| -25 | -25 | -36 | -36 |
| -26 | -26 | -37 | -37 |
| -27 | -27 | -38 | -38 |
| -29 | -29 | -39 | -39 |
| -30 | -30 | БА8.226.316 | ЮПИЯ.713361.004 |
| -31 | -31 | -01 | -01 |
| -32 | -32 | -02 | -02 |
| -33 | -33 | -03 | -03 |
| -34 | -34 | -04 | -04 |
| -35 | -35 | -05 | -05 |
| -36 | -36 | -06 | -06 |
| -37 | -37 | -07 | -07 |
| -38 | -38 | -08 | -08 |
| -39 | -39 | -09 | -09 |
| БА8.226.315 | ЮПИЯ.713361.003 | -10 | -10 |
| -01 | -01 | -11 | -11 |
| -02 | -02 | -12 | -12 |
| -03 | -03 | -13 | -13 |
| -04 | -04 | -14 | -14 |
| -05 | -05 | -15 | -15 |
| -06 | -06 | -16 | -16 |
| -07 | -07 | -17 | -17 |
| -08 | -08 | -18 | -18 |
| -09 | -09 | -19 | -19 |
| -10 | -10 | -20 | -20 |
| -11 | -11 | -21 | -21 |
| -12 | -12 | -22 | -22 |
| -13 | -13 | -23 | -23 |
| -14 | -14 | -24 | -24 |
| -15 | -15 | -25 | -25 |
| -16 | -16 | -26 | -26 |
| -17 | -17 | -27 | -27 |
| -18 | -18 | -29 | -29 |
| -19 | -19 | -30 | -30 |
| -20 | -20 | -31 | -31 |
| -21 | -21 | -32 | -32 |
| -22 | -22 | -33 | -33 |
| -23 | -23 | -34 | -34 |
| -24 | -24 | -35 | -35 |
| -25 | -25 | -36 | -36 |
| -26 | -26 | -37 | -37 |
| -27 | -27 | -38 | -38 |
| -28 | -28 | -39 | -39 |
| БА8.226.317 | ЮПИЯ.713361.005 | БА8.226.318-11 | ЮПИЯ.715331.001-11 |
| -01 | -01 | -12 | -12 |
| -02 | -02 | -13 | -13 |
| -03 | -03 | -14 | -14 |
| -04 | -04 | -15 | -15 |
| -05 | -05 | -16 | -16 |
| -06 | -06 | -17 | -17 |
| -07 | -07 | -18 | -18 |
| -08 | -08 | -19 | -19 |
| -09 | -09 | -20 | -20 |
| -10 | -10 | -21 | -21 |
| -11 | -11 | -22 | -22 |
| -12 | -12 | -23 | -23 |
| -13 | -13 | -24 | -24 |
| -14 | -14 | -25 | -25 |
| -15 | -15 | -26 | -26 |
| -16 | -16 | -27 | -27 |
| -17 | -17 | -29 | -29 |
| -18 | -18 | -30 | -30 |
| -19 | -19 | -31 | -31 |
| -20 | -20 | -32 | -32 |
| -21 | -21 | -33 | -33 |
| -22 | -22 | -34 | -34 |
| -23 | -23 | -35 | -35 |
| -24 | -24 | -36 | -36 |
| -25 | -25 | -37 | -37 |
| -26 | -26 | -38 | -38 |
| -27 | -27 | -39 | -39 |
| -29 | -29 | БА8.226.319 | ЮПИЯ.715331.002 |
| -30 | -30 | -01 | -01 |
| -31 | -31 | -02 | -02 |
| -32 | -32 | -03 | -03 |
| -33 | -33 | -04 | -04 |
| -34 | -34 | -05 | -05 |
| -35 | -35 | -06 | -06 |
| -36 | -36 | -07 | -07 |
| -37 | -37 | -08 | -08 |
| -38 | -38 | -09 | -09 |
| -39 | -39 | -10 | -10 |
| БА8.226.318 | ЮПИЯ.715331.001 | -11 | -11 |
| -01 | -01 | -12 | -12 |
| -02 | -02 | -13 | -13 |
| -03 | -03 | -14 | -14 |
| -04 | -04 | -15 | -15 |
| -05 | -05 | -16 | -16 |
| -06 | -06 | -17 | -17 |
| -07 | -07 | -18 | -18 |
| -08 | -08 | -19 | -19 |
| -09 | -09 | -20 | -20 |
| -10 | -10 | -21 | -21 |
| БА8.226.319-22 | ЮПИЯ.715331.002-22 | БА8.226.320-32 | ЮПИЯ.715331.003-32 |
| -23 | -23 | -33 | -33 |
| -24 | -24 | -34 | -34 |
| -25 | -25 | -35 | -35 |
| -26 | -26 | -36 | -36 |
| -27 | -27 | -37 | -37 |
| -29 | -29 | -38 | -38 |
| -30 | -30 | -39 | -39 |
| -31 | -31 | БА8.226.321 | ЮПИЯ.715331.004 |
| -32 | -32 | -01 | -01 |
| -33 | -33 | -02 | -02 |
| -34 | -34 | -03 | -03 |
| -35 | -35 | -04 | -04 |
| -36 | -36 | -05 | -05 |
| -37 | -37 | -06 | -06 |
| -38 | -38 | -07 | -07 |
| -39 | -39 | -08 | -08 |
| БА8.226.320 | ЮПИЯ.715331.003 | -09 | -09 |
| -01 | -01 | -10 | -10 |
| -02 | -02 | -11 | -11 |
| -03 | -03 | -12 | -12 |
| -04 | -04 | -13 | -13 |
| -05 | -05 | -14 | -14 |
| -06 | -06 | -15 | -15 |
| -07 | -07 | -16 | -16 |
| -08 | -08 | -17 | -17 |
| -09 | -09 | -18 | -18 |
| -10 | -10 | -19 | -19 |
| -11 | -11 | -20 | -20 |
| -12 | -12 | -21 | -21 |
| -13 | -13 | -22 | -22 |
| -14 | -14 | -23 | -23 |
| -15 | -15 | -24 | -24 |
| -16 | -16 | -25 | -25 |
| -17 | -17 | -26 | -26 |
| -18 | -18 | -27 | -27 |
| -19 | -19 | -29 | -29 |
| -20 | -20 | -30 | -30 |
| -21 | -21 | -31 | -31 |
| -22 | -22 | -32 | -32 |
| -23 | -23 | -33 | -33 |
| -24 | -24 | -34 | -35 |
| -25 | -25 | -35 | -35 |
| -26 | -26 | -36 | -36 |
| -27 | -27 | -37 | -37 |
| -29 | -29 | -38 | -38 |
| -30 | -30 | -39 | -39 |
| -31 | -31 |  |  |